Příloha č. 3 Hydrát vápenatý - technická specifikace – požadavky zadavatele

Hydrát vápenatý - požadavky na dodávku   a její technická specifikace

| Chemické složení | Min. | Max | Charakteristické rozpětí v % |
| --- | --- | --- | --- |
| CaO tot | 73,5 |  | 73,5 – 75,0 |
| CO2 |  | 4,0 | 0,4 – 1,7 |
| Vlhkost |  | 2,0 | 0,3 – 0,6 |
| Ca (OH)2 | 93,0 |  | 95 - 98 |
| Ve vodě nerozp. složky |  | 8,0 |  |
| Příměsi: |  |  |  |
| CaCO3 |  | 7,0 |  |
| MnO2 |  | 0,2 |  |
| Fe2O3 |  | 0,50 | 0,04 - 0,07 |
| Al2O3 |  | 0,50 | 0,030 - 0,065 |
| SiO2 |  | 2,50 | 0,05 – 0,10 |
| Minimální obsah těžkých kovů: |  | Max (mg/kg sušiny) |  |
| Arsen (As) |  | 5 |  |
| Kadmium (Cd) |  | 2 |  |
| Chrom (Cr) |  | 20 |  |
| Rtuť (HG) |  | 0,3 |  |
| Nikl (NI) |  | 10 |  |
| Olovo (Pb) |  | 10 |  |
| Antimon (Sb) |  | 3 |  |
| Selen (Se) |  | 3 |  |
| Granulometrie: |  |  |  |
| Menší než 0,09 mm |  | 5,5 | 1,5 – 5,3 |
| Menší než 0,60 mm |  | 0,1 |  |
| Fyzikální vlastnosti: |  |  |  |
| Sypná hmotnost v kg/dm3 | 0,36 – 0,43 |